附件4

镁行业规范企业审查表

镁矿山企业名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 审查说明 （必选为通过审查的必要条件，任一项不满足则不予通过；可选为引导企业提升发展质量的要求，是通过审查的重要参考） | 要求类型 | 勾选 | 材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1宏观政策 | 符合国家及地方产业政策、矿产资源规划、环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。 镁矿山企业须依法取得采矿许可证和安全生产许可证。 镁矿山企业应按照批准的矿产资源开发利用方案、初步设计和安全设施设计进行矿山建设和开发，严禁无证开采、乱采滥挖和破坏环境、浪费资源。 环评文件、核准或备案文件、土地证等基本证件齐全。企业申报产能为全部建成产能，申报产能须全部投产一年以上（含一年）。独立法人单位需单独上报申请材料，不得以集团为单位打包上报。 | 必选 |  |  |
|  |  | 1.2无安全环保事故 | 企业两年内未发生重大或者特别重大环境污染事件和生态破坏事件；未发生较大、重大和特别重大生产安全事故。 | 必选 |  |  |
| 2 | 质量、工艺和装备 | 2.1质量管理体系建设 | 建立了满足GB/T19001要求的质量管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 2.2工艺装备 | 采用自动化程度较高的机械化装备。 | 可选 |  |  |
|  |  | 2.3智能制造 | 按照《智慧矿山信息系统通用技术规范》（GB/T34679）要求：开展智慧矿山建设，广泛应用自动化智能装备，基本实现大数据平台，入选工信部等省、部级的智能制造试点示范项目。 | 可选 |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 3.1能源管理体系建设 | 建立了满足GB/T23331要求的能源管理体系。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证，建立了能源管控中心。 | 可选 |  |  |
| 4 | 资源综合利用 | 4.1矿山开采指标 | 镁矿山开采回采率指标符合原国土资源部颁布的《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2017年第43号）要求： 露天矿山开采回采率不低于92%；地下矿山开采回采率不低于60%。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 5 | 环境保护 | 5.1环境管理体系建设 | 取得环评批复并通过验收。建立了满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.2绿色矿山建设 | 镁矿山企业应满足《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320）要求，获得国家或地方绿色矿山认证；编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、矿山生态环境保护与恢复治理方案；开展矿山生态环境治理和地质环境恢复，复垦矿山占用土地和损毁土地。 | 必选 |  |  |
|  |  | 5.3污染物防治设施 | 镁矿山企业废水、废气等污染物排放不得超过国家或地方的相关污染物排放标准，排放总量不超过生态环境主管部门相关管理要求。有清污分流和雨污分流设施，治理设施齐备。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.4排污许可与固废存储 | 企业须依法取得排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 固废不具备资源化条件的企业应设有专用的废渣堆存处置场地，并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。危险废物的产生、收集、贮存、运输及处置应严格执行危险废物相关管理规定。 | 必选 |  |  |
| 6 | 安全生产与职业病防治 | 6.1职业健康安全管理体系建设 | 建立了满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 6.2安全生产和职业病危害防护标准执行情况 | 执行保障安全生产和职业病危害防护的《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范，应建立企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。企业排土场设计和建设应符合《有色金属矿山排土场设计标准》（GB50421）等相关法律法规和标准的要求。 | 必选 |  |  |
|  |  | 6.3依法纳税及投保情况 | 镁矿山企业须依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 必选 |  |  |

镁冶炼企业名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 审查说明 （必选为通过审查的必要条件，任一项不满足则不予通过；可选为引导企业提升发展质量的要求，是通过审查的重要参考） | 要求类型 | 勾选 | 材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1宏观政策 | 镁冶炼企业应靠近具有资源、能源优势地区，须符合国家及地方产业政策、矿产资源规划、环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。环评文件、核准或备案文件、土地证等基本证件齐全。企业申报产能为全部建成产能，申报产能须全部投产一年以上（含一年）。独立法人单位需单独上报申请材料，不得以集团为单位打包上报。 | 必选 |  |  |
|  |  | 1.2无安全环保事故 | 企业两年内未发生重大或者特别重大环境污染事件和生态破坏事件；未发生较大、重大和特别重大生产安全事故。 | 必选 |  |  |
| 2 | 质量、工艺和装备 | 2.1质量管理体系建设 | 建立了满足GB/T19001要求的质量管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 原镁产品质量应符合《原生镁锭》（GB/T3499）要求。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.2工艺装备 | 镁冶炼企业煅烧系统应采用节能环保型回转窑，以气体为燃料的可控竖窑等先进煅烧设备。配料制球系统应采用自动控制配料，实现机械化操作，物料输送系统全封闭。还原系统应采用蓄热式高温空气燃烧技术还原炉，用能有计量，进料、出渣实现机械化。精炼系统应采用坩埚熔化，用气体燃料；用电炉或煤气保温，连铸机浇注。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.3环保配套设施 | - 镁冶炼企业须采用生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用好、安全可靠的先进生产工艺系统。须拥有资源综合利用，节能，还原和精炼车间的冶炼尾气余热回收，回转窑的余热利用，收尘，二氧化硫、氮氧化物尾气治理等工艺及设备。配备的工艺及设备须满足国家《节约能源法》《清洁生产促进法》《环境保护法》等法律法规的要求。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.4智能制造 | - 开展了智能工厂建设，广泛应用自动化智能装备；基本实现大数据平台；入选工信部等省、部级的智能制造试点示范项目。 | 可选 |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 3.1能源管理体系建设 | 建立了满足GB/T23331要求的能源管理体系。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证，建立了能源管控中心。 | 可选 |  |  |
|  |  | 3.2能耗指标要求 | 吨镁综合能耗在4.5吨标准煤及以下。（附指标计算说明） 禁止用原煤直接加热各种炉窑（部分企业回转窑喷煤粉除外）。 | 必选 |  |  |
| 4 | 资源综合利用 | 4.1资源消耗指标 | 吨镁白云石用量在10.5吨及以下，硅铁（Si>75%）用量在1.05吨及以下，新水消耗在10吨及以下。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
|  |  | 4.2回收率 | 满足还原镁回收率应不低于80%、硅利用率不低于75%、粗镁精炼回收率不低于96%。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
|  |  | 4.3废渣综合利用 | 积极研发镁还原渣综合利用技术，利用镁还原渣生产镁渣硅酸盐水泥等建材产品，镁还原渣综合利用率不低于70%。（附指标计算说明） | 可选 |  |  |
|  |  | 4.4余热利用 | 提高还原炉、回转窑等主要工序的生产全过程余热利用水平，包括高温烟气的余热等。 | 可选 |  |  |
| 5 | 环境保护 | 5.1环境管理体系建设 | 建立了满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.2污染物防治设施 | 按《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ 989）等相关标准规范开展自行监测，应安装、使用自动监测设备的，须依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 推行清洁生产，降低产污强度，镁生产企业应依法定期实施清洁生产审核，并通过评估验收。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 镁冶炼企业有清污分流和雨污分流设施，治理设施齐备。废水、废气等污染物排放不得超过国家或地方的相关污染物排放标准，排放总量不超过生态环境主管部门相关管理要求。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 必选 |  |  |
|  |  | 5.3排污许可与固废存储 | 企业须依法取得排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 固废不具备资源化条件的企业应设有专用的废渣堆存处置场地，并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。危险废物的产生、收集、贮存、运输及处置应严格执行危险废物相关管理规定。 | 必选 |  |  |
| 6 | 安全生产与职业病防治 | 6.1职业健康安全管理体系建设 | 遵守《安全生产法》《职业病防治法》《社会保险法》等法律法规，建立了满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 6.2安全生产和职业病危害防护标准执行情况 | 执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）《镁及镁合金冶炼安全生产规范》（GB29742）等法律法规和标准规范，应建立企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。镁企业须依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 必选 |  |  |