中山市家具及建筑装饰装修材料产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

# 抽查产品：办公家具、儿童家具、金属家具、木制家具、软体家具、校用家具、刨花板、实木地板、实木复合地板、中密度纤维板。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下表所示：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公家具 | 钢制资料柜 | 1件 | 1件 |
| 2 | 儿童家具 | 童床 | 1件 | 1件 |
| 3 | 金属家具 | 钢制椅、钢制柜、钢制桌 | 1件 | 1件 |
| 4 | 木制家具 | 1、木制柜（床头柜） 2、木制衣柜 3、红木家具 | 1件 | 1件 |
| 5 | 软件家具 | 沙发 | 1件 | 1件 |
| 6 | 校用家具 | 课桌椅 | 1件 | 1件 |
| 7 | 人造板 | 刨花板 | 整板3张 | 整板2张 |
|  |  | 中密度纤维板 |  |  |
|  |  | 实木地板 | 1 m2 | 1 m2 |
|  |  | 实木复合地板 | 3.5 m2 | 1.5 m2 |

注：实木地板初检样品1m2，复验样品1m2；复合地板初检样品3.5m2，复验样品1.5 m2。

抽样时，红木家具（深色名贵硬木家具）、实木地板、浸渍纸层压木质地板需与被抽查企业确认以下信息，在抽样单上清晰填写并有被抽查企业人员签名确认。

| 序号 | 产品名称 | 执行标准 | 应提供的其他产品信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红木家具（深色名贵硬木家具） | QB/T 2385-2018 | 需确认明示木材名称、产品表面涂饰方法 |  |
| 2 | 实木地板 | GB/T 15036.1-2018 | 需确认产品等级 （优等品、合格品） | 若无法确定等级，按最低级别要求进行检验； |
| 3 | 浸渍纸层压木质地板 | GB/T 18102-2020 | 需确认产品用途（商用Ⅰ级、Ⅱ级；家用Ⅰ级、Ⅱ级）；甲醛释放限量等级（E1级、E0级、ENF级） | 若无法确定产品用途，按家用Ⅱ级要求进行检验；若无法确定甲醛释放限量等级，按E1级要求进行检验 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

1、办公家具（钢制资料柜）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 金属件外观要求 | GB/T 3325-2017/表3—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 木制件外观要求 | GB/T 3325-2017/表3—序号18 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 安全性能 要求 | 甲醛释放量 | GB/T 3325-2017/表4—序号7 | ● |  | ● |  |  |
| 4 |  | 重金属含量 | GB/T 3325-2017/表3—序号8 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 金属喷漆（塑）涂层理化性能 | 硬度 | GB/T 3325-2017中表5款1 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 冲击强度 | GB/T 3325-2017中表5款2 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 耐腐蚀 | GB/T 3325-2017中表5款3 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 附着力 | GB/T 3325-2017中表5款4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 金属电镀层理化性能 | 抗盐雾 | GB/T 3325-2017中表5款5 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 木制件表面涂层 | 耐液性 | GB/T 3325-2017中表5款6 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 附着力 | GB/T 3325-2017中表5款7 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 耐湿热 | GB/T 3325-2017中表5款8 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 耐干热 | GB/T 3325-2017中表5款9 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 耐冷热温差 | GB/T 3325-2017/表3—序号10 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 抗冲击 | GB/T 3325-2017中表5款11 |  | ● |  | ● |  |
| 16 |  | 耐磨 | GB/T 3325-2017中表5款12 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 木制件表面贴面层 | 耐冷热循环 | GB/T 3325-2017中表5款13 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 耐干热 | GB/T 3325-2017中表5款14 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 耐湿热 | GB/T 3325-2017中表5款15 |  | ● |  | ● |  |
| 20 |  | 耐划痕 | GB/T 3325-2017中表5款16 |  | ● |  | ● |  |
| 21 |  | 耐污染性能 | GB/T 3325-2017中表5款17 |  | ● |  | ● |  |
| 22 |  | 表面耐磨性 | GB/T 3325-2017中表5款18 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 抗冲击 | GB/T 3325-2017中表5款19 |  | ● |  | ● |  |
| 24 | 力学性能 （柜类） | 结构和底架强度 | GB/T 3325-2017/表7—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 25 |  | 推拉构件结构强度 | GB/T 3325-2017/表7—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 26 |  | 推拉构件强度 | GB/T 3325-2017/表7—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 27 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017/表7—序号8 |  | ● |  | ● |  |
| 备注 | GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |  |  |  |  |  |  |  |

2、儿童家具（童床）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | QB 2453.1-1999/4.2 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 床铺面 | QB 2453.1-1999/4.3 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 旁板和床头 | QB 2453.1-1999/4.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 框架 | QB 2453.1-1999/4.5 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 稳定性 | QB 2453.1-1999/4.6 |  | ● |  | ● |  |

3、金属家具

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 金属件外观要求 | GB/T 3325-2017/表3—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 木制件外观要求 | GB/T 3325-2017/表3—序号18 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 安全性能 要求 | 甲醛释放量 | GB/T 3325-2017/表4—序号7 | ● |  | ● |  |  |
| 4 |  | 重金属含量 | GB/T 3325-2017/表3—序号8 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 金属喷漆（塑）涂层理化性能 | 硬度 | GB/T 3325-2017中表5款1 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 冲击强度 | GB/T 3325-2017中表5款2 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 耐腐蚀 | GB/T 3325-2017中表5款3 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 附着力 | GB/T 3325-2017中表5款4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 金属电镀层理化性能 | 抗盐雾 | GB/T 3325-2017中表5款5 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 木制件表面涂层 | 耐液性 | GB/T 3325-2017中表5款6 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 附着力 | GB/T 3325-2017中表5款7 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 耐湿热 | GB/T 3325-2017中表5款8 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 耐干热 | GB/T 3325-2017中表5款9 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 耐冷热温差 | GB/T 3325-2017/表3—序号10 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 抗冲击 | GB/T 3325-2017中表5款11 |  | ● |  | ● |  |
| 16 |  | 耐磨 | GB/T 3325-2017中表5款12 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 木制件表面贴面层 | 耐冷热循环 | GB/T 3325-2017中表5款13 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 耐干热 | GB/T 3325-2017中表5款14 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 耐湿热 | GB/T 3325-2017中表5款15 |  | ● |  | ● |  |
| 20 |  | 耐划痕 | GB/T 3325-2017中表5款16 |  | ● |  | ● |  |
| 21 |  | 耐污染性能 | GB/T 3325-2017中表5款17 |  | ● |  | ● |  |
| 22 |  | 表面耐磨性 | GB/T 3325-2017中表5款18 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 抗冲击 | GB/T 3325-2017中表5款19 |  | ● |  | ● |  |
| 24 | 力学性能 （柜类） | 结构和底架强度 | GB/T 3325-2017/表7—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 25 |  | 推拉构件结构强度 | GB/T 3325-2017/表7—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 26 |  | 推拉构件强度 | GB/T 3325-2017/表7—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 27 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017/表7—序号8 |  | ● |  | ● |  |
| 28 | 力学性能 （桌类） | 垂直静载荷试验 | GB/T 3325-2017/表7—序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 29 |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3325-2017/表7—序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 30 |  | 桌面垂直冲击 | GB/T 3325-2017/表7—序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 31 |  | 桌腿跌落 | GB/T 3325-2017/表7—序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 32 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017/表7—序号6 |  | ● |  | ● |  |
| 33 | 力学性能 （椅凳类） | 座面椅背静载荷 | GB/T 3325-2017/表7—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 34 |  | 椅腿向前静载荷 | GB/T 3325-2017/表7—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 35 |  | 椅腿侧向静载荷 | GB/T 3325-2017/表7—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 36 |  | 座面冲击试验 | GB/T 3325-2017/表7—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 37 |  | 跌落试验 | GB/T 3325-2017/表7—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 38 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017/表7—序号7 |  | ● |  | ● |  |
| 备注 | GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |  |  |  |  |  |  |  |

4、木制家具（椅凳类、桌类、柜类）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | GB/T3324-2017中 表3序号27 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T3324-2017/表4—序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号3 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 附着力 | GB/T3324-2017/表4—序号4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号6 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号7 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 耐冷热温差 | GB/T3324-2017/表4—序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 表面理化性能（软硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T3324-2017/表4—序号8 |  | ● |  | ● |  |
| 10 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号9 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T3324-2017/表4—序号11 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号10 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 表面耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号13 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 抗冲击、 | GB/T3324-2017/表4—序号14 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 耐污染 | GB/T3324-2017/表4—序号12 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 椅凳类强度和耐久性 | 座面静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 17 |  | 椅背静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 扶手侧向静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 扶手垂直向下静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 20 |  | 椅腿前向静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 21 |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 22 |  | 座面冲击试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 椅背冲击试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 24 |  | 扶手冲击试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 25 |  | 跌落试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 26 | 椅凳类稳定性 | 椅子向前倾翻试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 27 |  | 无扶手椅侧向倾翻试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 28 |  | 扶手椅侧向倾翻试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 29 |  | 凳子任意方向的倾翻试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 30 |  | 椅子向后倾翻试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 31 | 桌类强度和耐久性 | 主桌面垂直静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 32 |  | 水平静载荷试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 33 |  | 桌面垂直冲击试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 34 |  | 桌腿跌落试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 35 | 桌类稳定性 | 垂直加载稳定性试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 36 |  | 垂直和水平加载稳定性试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 37 | 柜类强度和耐久性 | 拉门垂直加载试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 38 |  | 拉门水平加载试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 39 |  | 拉门猛关试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 40 |  | 推拉构件强度试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 41 |  | 推拉构件猛关或猛开试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 42 |  | 推拉构件结构强度试验 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 43 | 柜类稳定性 | 搁板水平加载稳定性 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 44 |  | 搁板垂直加载稳定性 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 45 |  | 非固定柜空载稳定性 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 46 |  | 非固定柜加载稳定性 | GB/T3324-2017/5.7 |  | ● |  | ● |  |
| 47 | 结构安全 |  | GB/T3324-2017/5.8 |  | ● |  | ● |  |
| 48 | 甲醛释放量 |  | GB18584－2001/表1 | ● |  | ● |  |  |
| 49 | 重金属含量 |  | GB18584－2001/表1 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 |  |  |  |  |  |  |  |

5、木制家具（红木家具）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用材 | 产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示 | QB/T 2385-2018/6.2表2 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 产品用材 | QB/T 2385-2018/6.2表2 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 产品标志 | 标志 | QB/T 2385-2018/6.2表2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 使用说明 | QB/T 2385-2018/6.2表2 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 质量明示卡、合格证 | QB/T 2385-2018/6.2表2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 表面理化性能要求 | 耐液性 | QB/T 2385-2018/6.3表3 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 耐湿热 | QB/T 2385-2018/6.3表3 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 耐干热 | QB/T 2385-2018/6.3表3 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 耐磨性 | QB/T 2385-2018/6.3表3 |  | ● |  | ● |  |
| 10 |  | 抗冲击 | QB/T 2385-2018/ |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 椅凳类强度和耐久性 | 座面静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 椅背静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 扶手侧向静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 扶手垂直向下静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 椅腿前向静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 16 |  | 椅腿侧向静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 17 |  | 座面冲击试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 椅背冲击试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 扶手冲击试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 20 |  | 跌落试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 椅凳类稳定性 | 椅子向前倾翻试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 22 |  | 无扶手椅侧向倾翻试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 扶手椅侧向倾翻试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 24 |  | 凳子任意方向的倾翻试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 25 |  | 椅子向后倾翻试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 26 | 桌类强度和耐久性 | 主桌面垂直静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 27 |  | 水平静载荷试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 28 |  | 桌面垂直冲击试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 29 |  | 桌腿跌落试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 30 | 桌类稳定性 | 垂直加载稳定性试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 31 |  | 垂直和水平加载稳定性试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 32 | 柜类强度和耐久性 | 拉门垂直加载试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 33 |  | 拉门水平加载试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 34 |  | 拉门猛关试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 35 |  | 推拉构件强度试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 36 |  | 推拉构件猛关或猛开试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 37 |  | 推拉构件结构强度试验 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 38 | 柜类稳定性 | 搁板水平加载稳定性 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 39 |  | 搁板垂直加载稳定性 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 40 |  | 非固定柜空载稳定性 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 41 |  | 非固定柜加载稳定性 | QB/T 2385-2018/6.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 42 | 结构安全性 |  | QB/T 2385-2018/6.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 43 | 重金属含量 |  | QB/T 2385-2018/6.5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | QB/T 2385-2018《深色名贵硬木家具》 |  |  |  |  |  |  |  |

6、软体家具（沙发）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件（表3—序号2、3、4、5） | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 金属件（表3—序号7） | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 铺垫料 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 泡沫塑料—表观密度/座面 | GB/T 6343—2009 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 泡沫塑料—回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外） | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 泡沫塑料—压缩永久变形 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 防锈处理 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 摩擦声 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 表面涂层理化性能（木制件漆膜涂层） | 附着力 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 耐冷热温差 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 抗冲击 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 表面涂层理化性能（金属件表面涂层） | 附着力 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 表面涂层理化性能（金属件电镀层） | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 覆面材料理化性能（纺织面料） | 色牢度（耐干摩擦） | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 色牢度（耐酸汗渍） | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 色牢度（耐碱汗渍） | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 20 |  | 起毛起球 | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 21 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 覆面材料理化性能（皮革/再生皮（革）） | 摩擦色牢度（干摩擦（500次）） | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 摩擦色牢度（湿摩擦（250次）） | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 24 |  | 摩擦色牢度（人造汗液（80次）） | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 25 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 26 |  | 涂层黏着牢度 | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 27 | 覆面材料理化性能（人工革） | 摩擦色牢度（干摩擦） | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 28 |  | 摩擦色牢度（湿摩擦） | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 29 |  | 摩擦色牢度（碱性汗液） | QB/T 1952.1-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 30 | 力学性能 | 沙发座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 31 | 安全性能 | 结构安全性 | QB/T 1952.1—2023 |  | ● |  | ● |  |
| 备注 | QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》 |  |  |  |  |  |  |  |

7、校用家具（课桌椅）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | GB/T 3324-2017中表3序号27 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 表面理化性能要求（漆膜） | 耐液性 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 耐湿热 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 耐干热 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 附着力 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 耐冷热温差 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 耐磨性 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 桌面耐污染 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 表面理化性能要求（软、硬质覆面） | 耐冷热循环 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 耐干热 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 耐液性 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 表面耐磨性 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 桌面耐污染 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 表面理化性能要求（金属件喷涂层） | 抗盐雾 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 17 |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 附着力 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 表面理化性能要求（金属件电镀层） | 抗盐雾 | QB/T 4071-2021\5.4表4 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 安全要求 |  | QB/T 4071-2021\5.5 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 课桌力学性能 | 桌面垂直静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 22 |  | 桌面垂直冲击 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 桌腿跌落 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 24 |  | 桌面水平静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 25 | 课椅力学性能 | 椅子向前倾翻 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 26 |  | 椅子侧向倾翻 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 27 |  | 椅子向后倾翻 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 28 |  | 凳子任意方向倾翻 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 29 |  | 座面、椅背联合静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 30 |  | 座面侧向静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 31 |  | 椅腿向前静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 32 |  | 椅腿侧向静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 33 |  | 座面冲击 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 34 |  | 椅背冲击 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 35 |  | 脚踏静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 36 |  | 椅腿跌落 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 37 |  | 枕靠侧向静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 38 |  | 扶手侧向静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 39 |  | 扶手垂直向下静载荷 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 40 |  | 椅扶手冲击 | QB/T 4071-2021\5.6表5 |  | ● |  | ● |  |
| 41 | 甲醛释放量 | 课桌 | QB/T 4071-2021\5.7.1 | ● |  | ● |  |  |
| 42 |  | 课椅(凳) | QB/T 4071-2021\5.7.1 | ● |  | ● |  |  |
| 43 | 表面涂层可迁移元素 | 锑Sb | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 44 |  | 砷As | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 45 |  | 钡Ba | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 46 |  | 镉Cd | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 47 |  | 铬Cr | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 48 |  | 铅Pb | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 49 |  | 汞Hg | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 50 |  | 硒Se | QB/T 4071-2021\5.7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | QB/T 4071-2021《课桌椅》 |  |  |  |  |  |  |  |

8、校用家具（学生公寓多功能家具）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制件表面理化性能 | 耐液性 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 耐湿热 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 耐干热 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 漆膜附着力 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 耐冷热温差 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 耐磨 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 抗冲击 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 金属件表面涂层理化性能 | 冲击强度 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 附着力 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 10 |  | 耐湿热 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 耐腐蚀 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 桌类力学性能 | 桌面垂直静载荷 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 键盘托（抽屉）滑道强度 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 柜类力学性能 | 拉门垂直加载 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 拉门水平加载 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 16 |  | 拉门猛关 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 17 |  | 移门猛开 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 挂衣棍支承件强度 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 挂衣棍弯曲 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 床类力学性能 | 铺面均布静载荷 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 21 |  | 铺面集中静荷载 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 22 |  | 铺面冲击 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 书架力学性能 | 搁板弯曲 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 24 |  | 搁板支承件强度 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 25 | 扶梯力学性能 | 挠度和强度 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 26 | 安全栏 | 静荷载 | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 27 | 安装（表5中序号3、4、5、6、7、8、10） |  | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 28 | 有害物质限量 |  | QB/T 2741-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 备注 | QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》 |  |  |  |  |  |  |  |

9、人造板

（1）刨花板

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板内密度偏差 |  | GB/T 4897-2015/6.3.1.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 静曲强度 |  | GB/T 4897-2015/6.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弹性模量 |  | GB/T 4897-2015/6.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 内胶合强度 |  | GB/T 4897-2015/6.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 表面胶合强度 |  | GB/T 4897-2015/6.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 吸水厚度膨胀率 |  | GB/T 4897-2015/6.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 握螺钉力 | 板面 | GB/T 4897-2015/6.3.3 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 板边 | GB/T 4897-2015/6.3.3 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 甲醛释放量 |  | GB 18580-2017/4 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | GB/T 4897-2015《刨花板》 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板内密度偏差 | GB/T 11718-2021/5.2.2 |  | ● |  | ● |  |
| 1 | 密度 | GB/T 11718-2021/5.2.2 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 含水率 | GB/T 11718-2021/5.2.2 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021/5.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 11718-2021/5.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 内胶合强度 | GB/T 11718-2021/5.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021/5.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面结合强度 | GB/T 11718-2021/5.3.2 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017/4 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 |  |  |  |  |  |  |

（3）实木地板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 15036.1-2018第5.4.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.1-2018第5.4.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.1-2018第5.4.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.1-2018第5.4.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 重金属含量（限色漆） | GB/T 15036.1-2018第5.4.1条 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | GB/T 15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》 |  |  |  |  |  |  |

（4）实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 含水率 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 漆膜硬度 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 锁合力 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017、GB/T 39600-2021 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | GB/T 18103-2023《实木复合地板》 |  |  |  |  |  |  |

（5）浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密 度 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 含水率 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面耐冷热循环 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 抗冲击 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 表面耐水蒸气 | GB/T 18102-2020/5.4 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 甲醛释放量 | GB/T 18102-2020/5.4 | ● |  | ● |  |  |
| 备注 | GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》 |  |  |  |  |  |  |

三、判定规则

（一）依据标准

1、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

2、QB 2453.1-1999《家用的童床和折叠小床 第1部分:安全要求》

3、QB 2453.2-1999《家用的童床和折叠小床 第2部分:试验方法》

4、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

5、QB/T 2385-2018《深色名贵硬木家具》

6、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》

7、QB/T 4071-2021《课桌椅》

8、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》

9、GB/T 4897-2015《刨花板》

10、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

11、GB/T 15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》

12、GB/T 15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》

13、GB/T 18103-2022《实木复合地板》

14、GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》

15、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

16、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

1、重要质量指标不合格判定所检样本不合格程度类型为：严重不合格，较重要质量指标不合格判定为所检样本不合格类型为：不合格。

2、若样本所检质量指标均合格，判定为样本所检质量指标未发现不合格。

3、当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

4、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按照标准要求判定。

四、甲醛释放量复检

1、甲醛释放量不进行复检。