中山市胶粘剂产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方案

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

样品数量：每款产品抽取3组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每款样品需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 |  | 第1组数量 （不少于0.5kg桶/套/组） | 第2组数量 （不少于0.5kg桶/套/组） |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型胶粘剂 | 氯丁橡胶胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | SBS胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 聚氨酯类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 丙烯酸酯类胶粘剂 |  |  |
|  | 其他胶粘剂 | 2 | 1 |
| 水基型胶粘剂 | 缩甲醛类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 聚乙酸乙烯酯胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 橡胶类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 聚氨酯类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 聚乙烯醇类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 丙烯酸酯类胶粘剂 | 2 | 1 |
|  | 其他胶粘剂 | 2 | 1 |
| 本体型胶粘剂 | 有机硅类 | 2 | 1 |
|  | MS类 | 2 | 1 |
|  | 聚氨酯类 | 2 | 1 |
|  | 聚硫类 | 2 | 1 |
|  | 丙烯酸酯类 | 2 | 1 |
|  | 环氧树脂类 | 2 | 1 |
|  | α-氰基丙烯酸类 | 2 | 1 |
|  | 热塑类 | 2 | 1 |
|  | 其他类 | 2 | 1 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）（溶剂型）氯丁橡胶胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 二氯甲烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 1，2-二氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 1.2-三氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 三氯乙烯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）（溶剂型）SBS胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 二氯甲烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 1，2-二氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 1.2-三氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 三氯乙烯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）（溶剂型）聚氨酯类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 二氯甲烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 1，2-二氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 1.2-三氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 三氯乙烯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

（四）（溶剂型）其他胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 二氯甲烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 1，2-二氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 1.2-三氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 三氯乙烯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）（溶剂型）丙烯酸酯类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）（水基型）缩甲醛类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |

（七）（水基型）聚乙酸乙烯酯胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |

（八）（水基型）橡胶类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |

（九）（水基型）聚氨酯类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |

（十）（水基型）其他胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |

（十一）（水基型）聚乙烯醇类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |

（十二）（水基型）醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |

（十三）（水基型）丙烯酸酯类胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |

（十四）本体型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 GB 33372-2020 | ● |  | ● |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。