中山市木器涂料产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方案

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不大于5L或7.5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）溶剂型聚氨酯木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T 18446-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、葱） | GB/T 36488-2018 | ● |  | ● |  |  |

（二）溶剂型硝基类木器涂料（限工厂化涂装使用）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、葱） | GB/T 36488-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 邻苯二甲酸酯总和含量[限邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）] | GB/T 30646-2014 | ● |  | ● |  |  |

（三）溶剂型醇酸类木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、葱） | GB/T 36488-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |

（四）溶剂型不饱和聚酯类木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、葱） | GB/T 36488-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |

（五）水性木器涂料（含腻子）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB/T 31414-2015 | ● |  | ● |  |  |

（六）水性木器涂料辐射固化涂料（含腻子）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB/T 31414-2015 | ● |  | ● |  |  |

（七）非水性木器涂料辐射固化涂料（含腻子）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、葱） | GB/T 36488-2018 | ● |  | ● |  |  |

（八）粉末木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、葱） | GB/T 36488-2018 | ● |  | ● |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。