中山市箱包皮具产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

# 抽查产品：旅行箱包、背提包、票夹、手包、腰带、公事包、公文包。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。其中第1组抽取样品3个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）旅行箱包

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 硬箱箱体耐静压性能 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 箱（包）锁耐用性能 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 箱铝口硬度 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 缝合强度 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 旅行包面料  摩擦色牢度 | QB/T 2155-2018 |  | ● |  | ● |  |

（二）背提包

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 包锁耐用性能 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 扣件耐用性能 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 缝合强度 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 塑料插扣耐用性能 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 摩擦色牢度（沾色） | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 背带耐折性能 | QB/T 1333-2018 |  | ● |  | ● |  |

（三）票夹

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 磁力扣 | QB/T 1619-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 摩擦色牢度 | QB/T 1619-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 配件质量 | QB/T 1619-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 拉链耐用度 | QB/T 1619-2018 |  | ● |  | ● |  |

（四）手包

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 磁力扣 | QB/T 5243-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 摩擦色牢度 | QB/T 5243-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 配件质量 | QB/T 5243-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 拉链耐用度 | QB/T 5243-2018 |  | ● |  | ● |  |

（五）腰带

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB 20400-2006  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 摩擦色牢度（沾色） | QB/T 1618-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 带扣与带体结合力 | QB/T 1618-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 带体断裂力 | QB/T 1618-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 带孔撕裂力 | QB/T 1618-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 带齿咬合力 | QB/T 1618-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 带体耐揉搓性能 | QB/T 1618-2018 |  | ● |  | ● |  |

（六）公文箱

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公文箱负重 | QB/T 1332-1991 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 粘合强度 | QB/T 1332-1991 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 箱锁使用性能 | QB/T 1332-1991 |  | ● |  | ● |  |

（七）公事包

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | QB/T 2277-1996 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 负重 | QB/T 2277-1996 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 配件耐用度 | QB/T 2277-1996 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 皮革表面颜色摩擦色牢度 | QB/T 2277-1996 |  | ● |  | ● |  |

注： 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》

QB/T 2155-2018《旅行箱包》

QB/T 1333-2018《背提包》

QB/T 1619-2018《票夹》

QB/T 5243-2018《手包》

QB/T 1618-2018《腰带》

QB/T 1332-1991《公文箱》

QB/T 2277-1996《公事包》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。