中山市运动鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1 明示标准为HG/T 2017-2011《普通运动鞋》

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2017-2011  GB/T 528-2009 |
| 2 | 外底拉断伸长率 | HG/T 2017-2011  GB/T 528-2009 |
| 3 | 外底磨耗量 | HG/T 2017-2011  GB/T 1689-1998 |
| 4 | 外底硬度（邵尔A型） | HG/T 2017-2011  GB/T 531.1-2008 |
| 5 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2017-2011  GB/T 532-2008 |
| 6 | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2017-2011  HG/T 2871-2008 |
| 7 | 游离甲醛 | GB 25038-2010  GB/T 2912.1-1998 |
| 8 | 可萃取的重金属 | GB 25038-2010  GB/T 17593.1-2006  GB/T 17593.2-2007  GB/T 17593.4-2006 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25038-2010  GB/T 17592-2006 |
| 10 | 含氯酚 | GB 25038-2010  GB/T 18414.1-2006  GB/T 18414.2-2006 |
| 11 | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010  GB/T 24153-2009 |
| 12 | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） | GB 25038-2010  QB/T 2882-2007 |

表2 明示标准为HG/T 2018-2014 《轻便胶鞋》

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2018-2014  GB/T 528-2009 |
| 2 | 外底拉断伸长率 | HG/T 2018-2014  GB/T 528-2009 |
| 3 | 外底磨耗量 | HG/T 2018-2014  GB/T 1689-1998 |
| 4 | 外底硬度 | HG/T 2018-2014  GB/T 531.1-2008 |
| 5 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2018-2014  GB/T 532-2008 |
| 6 | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2018-2014  HG/T 2871-2008 |
| 7 | 游离甲醛 | GB 25038-2010  GB/T 2912.1-1998 |
| 8 | 可萃取的重金属 | GB 25038-2010  GB/T 17593.1-2006  GB/T 17593.2-2007  GB/T 17593.4-2006 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25038-2010  GB/T 17592-2006 |
| 10 | 含氯酚 | GB 25038-2010  GB/T 18414.1-2006  GB/T 18414.2-2006 |
| 11 | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010  GB/T 24153-2009 |
| 12 | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） | GB 25038-2010  QB/T 2882-2007 |
| 13 | 耐黄变性能 | HG/T 2018-2014  HG/T 3689-2014 |

表3 明示标准为GB/T 15107-2013《旅游鞋》

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013  GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013  GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013  QB/T 2886-2007 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013  GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 15107-2013  QB/T 2882-2007方法A |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 15107-2013  GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 15107-2013  GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

GB/T 15107-2013 旅游鞋

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

HG/T 2018-2014 轻便胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。