中山市钢筋混凝土排水管产品质量

监督抽查实施细则

一、适用范围

本细则适用于中山市钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查。本细则内容包括产品检验依据、抽样、检验要求。

二、产品检验依据

    GB/T 11836-2023  混凝土和钢筋混凝土排水管
   GB/T 16752-2017  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

三、抽样

1、抽样型号或规格
受检产品应由相同材料和相同生产工艺生产的同一种规格（包括同公称内径、同长度）、同一种接头形式、同一外压荷载或内水压力级别、同一覆土深度（适用时）的管子组成。当企业有多个规格时，优先抽取生产量大的产品。
2、抽样方法、基数及数量
采用简单随机抽样方法,从生产企业成品堆场上抽取，抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
生产领域抽样时，每个生产单位可抽取1-3个批次不同规格型号的产品，对于委托加工的，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3个生产单位（委托方）的产品。

流通领域抽样时，原则上允许可抽取相同品牌不超过3个不同型号规格的产品。

抽样基数和抽样数量见表1。
表1 抽样基数和抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样基数
	检验样数量
	备份样数量

	1
	钢筋混凝土排水管
	满足抽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 样数量
	10根
	10根


3、样品处置
3.1 检验样品、备用样品应分别进行封样。
3.2 排水管抽样采用封样条封样，封样条上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并由双方确认封样条牢固。
3.3  样品一经抽取，抽样人员应立即以妥善的方式进行封样，贴上盖有抽样单位公章的封样单，以防止样品被擅自拆封、动用及调换。
3.4 抽样人员应确定封样部位和标记，为确保样品的真实性，需要时，抽样人员可采取拍照、涂特殊材料等适宜的其他附加防拆封措施。封存在被抽查企业的样品（包括检验样和备用样），应对其进行妥善封存，并采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，以防止出现样品被调换而无法证明的情况。
4、抽样单
按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品规格和技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取。

四、检验要求
1.检验项目及重要程度分类
检验项目参照国家输水管产品监督抽检的项目进行检验。
表2   钢筋混凝土排水管检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外压荷载
	GB/T 11836-2023
	GB/T 16752-2017

	2
	保护层厚度
	GB/T 11836-2023
	GB/T 16752-2017

	3
	外表面裂缝
	GB/T 11836-2023
	GB/T 16752-2017

	4
	露筋
	GB/T 11836-2023
	GB/T 16752-2017


检验应注意的问题

2.1  现场检验时样品及过程确认
混凝土排水管所有项目均在现场检验。承检机构在现场接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符。
2.2  样品细分说明
钢筋混凝土排水管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行外表面裂缝、露筋检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验外压荷载，随机抽取2根作为复验样品。从2根检验外压荷载的管子中随机抽取1根检验保护层厚度，另外1根及随机再抽取的1根共2根作为复验样品。
   检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。
3.判定原则
检验方法和单项判定原则见表3。
3钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查检验项目及判定标准
	序号
	检 验项 目
	标 准 规 定
	检 验方 法
	单 项 合 格 品 评 定

	1
	外压
荷载
	GB/T11836-2023表2和6.5
	GB/T16752-2017 10
允许采用裂缝测宽仪测定检验过程中裂缝宽度
	裂缝荷载和破坏荷载实测值均符合标准规定为单根合格，2根管均合格判该项合格；2根管均不合格，不得复验，判该项不合格；2根中有1根不合格，允许复验2根，复验的2根管子均合格，判该项合格；复验结果仍有1根不符合时，判该项不合格。

	2
	保护层厚度
	GB/T11836-2023 6.6
	GB/T16752-2017 11
	被测3点（每点内外2个测值均合格为该点合格）均符合标准规定为该项合格；3点中有2点不符合，不得复验，判该项不合格；3点中有1点不符合，允许复验2根，复验2根的6点均符合标准规定，判该项合格；复验结果仍有1点不符合时，判该项不合格。

	3
	外表面裂缝
	GB/T11836-2023

6.2.2
	GB/T16752-2017 5.2.5
	符合标准规定为单根合格。10管全部合格判该项合格。

	4
	露筋
	GB/T11836-2023 6.2.1
	GB/T16752-2017 5.2.3
	符合标准规定为单根合格。10管全部合格判该项合格。


4.排水管现场抽检规程
1、目的

为保证监督抽查现场工作质量，规范检测机构和工作人员对影响检测工作质量的各方面因素进行有效控制，严格按照监督抽查规范要求开展监督抽查工作，特制订排水管监督抽查现场检验规程，确保检验结果诚实、可靠，检验报告客观、公正。
2、范围

适用于排水管因产品体积大、自重大，不便于长途运输，由检验机构派出检验组到企业现场区域实施的排水管监督抽查检验。 

如被抽查企业不具备外压荷载试验辅助装置或辅助装置不满足试验要求，由委托方负责将样品送至附近具备外压试验辅助装置的企业进行试验，样品应妥善运输防止损坏。
3、检验前的准备

3.1计量器具
3.1.1检验人员应检查计量器具的工作状态，确保使用的计量器具性能正常，在检/校定有效期内，原则上应使用检验机构自备的计量器具；对于不便携带确需使用非本检测机构“固定受控”范围的大型仪器设备时，应遵循以下要求： 
（1） 确认所使用的检测设备满足使用要求；
（2） 现场提供检验用的辅助设施和安全防护装备均符合要求时方可检验；
（3） 若设备根据规定需供方专人操作时，保留供方操作人员操作资格的证据。
3.1.2现场检验使用受检单位试验设备的规定
由于混凝土排水管体积大、重量大、型号规格多样化，不便于长途运输，承检机构不可能配置满足所有种类和型号规格的大型试验辅助装置，因此规定可以使用受检企业的以下试验设备：
外压荷载试验辅助装置（测力仪器由承检机构自带）；
承检机构使用前应对上述辅助装置进行确认。

注：涉及现场外压荷载试验辅助装置缺乏的需要由委托方协调试验场地和外压荷载试验辅助装置缺，涉及样品运输由委托方负责。
3.1.3检验用仪器设备状态确认
    承检机构不仅应确保现场检验所使用的仪器设备其检定或校准合格并在有效期内，还应采取防护措施保证测力仪器、压力表、秒表等指示类仪表携带至现场后其状态仍然正常，检验前应对其状态进行检查并予以记录。
3.2检验用相关记录表格及填写
3.2.1检验机构在开展检验工作前充分分析检验的各过程，编制相关记录表格，满足检验记录要求。
3.2.2明确抽样单及相关记录表格的填写，记录的填写应清晰、完整和规范，符合相关要求。 
4、样品确认
4.1检验人员应检查样品封样状态、编号、生产日期与抽样单上的描述是否一致，检查样品上的封样章是否清晰或封样条是否完整，保证接收到的检验样品是抽样人员所抽取的检验样品。
4.2 若在样品确认时发现封样条不完整、样品编号等与抽样单不符合等情况时，应及时联系委托单位。
5、检验过程
5.1检验人员应做好对检验样品细分工作，在检验开始前，应认真检查每个样品是否存在因样品运输等情况存在原始的裂缝、严重的外形破损等影响物理力学性能检验结果的严重缺陷，在检测原始记录中予以记录。
5.2检验人员必须严格按照仪器设备操作规程正确使用、操作，确保检验数据准确可靠。
5.3检验过程中遇到有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，将有关情况上报委托单位。
