中山市生物质固体成型燃料
产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围
本细则适用于中山市境内生产、销售和使用领域的生物质固体成型燃料的专项监督抽查。
2、 检验依据及检测方法
下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。
T/GDASE 0044-2023《工业锅炉用生物质成型燃料》
GB/T 30727 固体生物质燃料发热量测定方法
GB/T 28732 固体生物质燃料全硫测定方法
GB/T 30729 固体生物质燃料中氯的测定方法
GB/T 30728 固体生物质燃料中氮的测定方法
NY/T 1879 生物质固体成型燃料采样方法
NY/T 1880 生物质固体成型燃料样品制备方法
NY/T 1881.2 生物质固体成型燃料试验方法 第2部分：全水分
NY/T 1881.4 生物质固体成型燃料试验方法 第4部分：挥发分
NY/T 1881.5 生物质固体成型燃料试验方法 第5部分：灰分
NY/T 1881.7 生物质固体成型燃料试验方法 第7部分：密度
3、 抽样方法
1. 抽样型号或规格
    抽取的样品应为同一批次的产品。抽取全市范围内生物质固体成型燃料共15批次，同一批次同时取2袋样品，其中1袋用于检测，另1袋作为备样。
2. 抽制样方法和数量
抽样方法应严格按照NY/T 1879 《生物质固体成型燃料采样方法》执行，所抽取的样品量应不低于25Kg/袋，在企业的成品仓库内或堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、生产时效在一年以内的产品。制样方法应严格按照NY/T1880《生物质固体成型燃料样品制备方法》执行。
3. 样品运输及保存
抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。抽样人员负责把检验样品及备用样品寄、送至指定的检验机构相关部门，备样应封存在检验机构。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。样品应妥善保存，直至异议期结束。
4. 抽样记录
抽样人员应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。样品的封条、抽样单要由企业负责人签名并盖企业公章。
4、 检验项目
标识、截面尺寸、长度、密度、全水分、灰分、挥发分、全硫、氮、氯、低位发热量。
表1  生物质固体成型燃料判断依据表
	检测项目
	单位
	判断标准

	截面尺寸D
	mm
	□颗粒状10≤D≤25     □块状、棒状25≤D≤35

	长度l
	mm
	□颗粒状D≤L≤4D  □块状4D＜L＜5D
□棒状5D≤L≤8D

	密度ρ
	g/cm3
	□颗粒状 ≥1.00    □块状、棒状≥0.80

	全水分Mt
	%
	≤13

	灰分Ad
	%
	≤5

	挥发分Vd
	%
	≥70

	全硫St,d
	%
	≤0.1

	氮N t,d
	%
	≤1.0

	氯Clt,d
	%
	≤0.5

	低位发热量Qnet,v,ar
	MJ/kg
	≥16.74



5、 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
6、 异议处理
受检企业对检验结果有异议的，应当在接到《产品质量监督抽查结果通知书》之日起15日内，向组织实施产品质量监督抽查的市场监督管理部门或承担抽查任务的检验机构提交申请复验的书面报告，并提供有关技术资料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。
对需要复检的，处理企业异议的市场监督管理部门或指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。


